T

ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

团体标准

目  录

T/CAAMTB XXX-2025

旅居车辆水箱技术要求

Technical requirements for water tank of recreational vehicle

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国汽车工业协会   发布

目  录	I

前  言	II

1.	范围	1

2.	规范性引用文件	1

3.	术语和定义	1

4.	分类和结构	2

5.	技术要求	2

6.	试验方法	4

7.	检验规则	5

8.	标识、包装、运输、储存	6

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结果和起草规则》的规定起草。

本标准由中国汽车工业协会旅居车(房车)分会提出。

本标准由中国汽车工业协会行业发展部归口。

本标准负责起草单位：宇通客车股份有限公司

本标准参与起草单位：XXX、XXX

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

旅居车辆水箱技术要求

- 范围

本标准规定了旅居车辆水箱的术语定义、分类和结构、主要性能、技术要求、检验规则及标识、包装运输、贮存等。

本标准适用于旅居车辆及具有可居住功能车辆的车载水箱的设计、生产与检验。

本标准不适用于基型车自带自用的水箱、座便器等功能件自带的污物箱。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 21487 旅居挂车 废水系统要求

GB 4806.7 -2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 22550旅居车辆 术语

GB/T 6461  金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T 10125  人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB 17051  二次供水设施卫生规范

GB/T 30512  汽车禁用物质要求

HJ/T 400 车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法

QC/T 776 旅居车

QC/T 449旅居车通用技术条件

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1防浪板

水箱中间的隔板。

- 3.2净水箱

用于储存饮用及生活用清洁水的容器。

- 3.3废水箱

用于收集洗漱、厨房等非粪便废水的容器。

- 3.4污物箱

用于收集和储存收集厕所粪便及冲洗废水的容器。

- 3.5取水口

向抽水设备提供净水，且该水口设置在净水箱上，用于连接出水管路的接口。

- 3.6溢流口

水箱内部或外部连接有一个水口，当水箱水位达到的这个水口高度后，再进入水箱的水将从此水口排出。

- 3.7排水口

排放水箱（包括净水箱、废水箱、污物箱）内水或污物的接口，且该水口设置在水箱上，用于连接排水管路或阀门的接口。

- 3.8进水口

建议改成“向水箱（包括净水箱、废水箱、污物箱）内注入净水、废水、化学物质或厕所污物的接口，且该接品设置在水箱上。

- 3.9水位计

能够反映水箱（包括净水箱、废水箱、污物箱）容积使用情况，并将其传递给指示装置的设备。

- 3.10额定容积

水箱设计参数中规定能容纳的水的体积。

- 水箱分类和结构

4.1水箱分类

按水箱使用功能，可分为：净水箱、废水箱、污物箱；

按水箱安装位置，可分为：内置水箱（车厢内）、外置水箱（车厢外）；

按水箱使用材料，可分为：金属水箱、非金属水箱。

4.2水箱结构

水箱由水箱主体与附件组成，其整体结构需满足车辆使用要求。

水箱主体内部应设置防浪板或物理特征，减少水箱内的水对水箱前后侧壁的冲击(水箱安装在车体上,以车体坐标系划分前后)。防浪板方向应与车辆行驶方向垂直。

附件包括进水口、取水口、排水口、溢流口、水位计、保温层、加热设备等，以上附件根据需求进行选择，均不得影响水箱使用寿命。

- 技术要求

- 一般要求

- 水箱外形尺寸及安装结构尺寸应符合供需双方技术协议的要求。

- 水箱外观整洁、喷涂漆面完整、无划痕、无锈蚀、无油污、无机械损伤，也不应有裂纹、裂缝、气孔等缺陷。

- 水箱应有进水口、排水口及溢流口，以保证水箱进排水畅通；净水箱还应有取水口。

- 若布置在车内的水箱材料，应满足GBT27630的污染限值标准，检测方法按照HJ/T400-2007进行；若布置在车外的水箱，不做材料要求。

- 性能要求

- 密封性能

将水箱各附件功能口密封后浸入清水中，向水箱内通入22KPa压缩空气，保压1min，无气泡冒出。

- 耐温性能

按6.3.1、6.3.2、6.3.3的试验方法进行试验，试验后在满足设计性能的前提下，满足下列要求：

a) 水箱无变色、裂纹、变形、污渍和破损等现象；

b）水箱应符合密封性要求；

c) 水箱各组件无松动、扭曲、脱落。

- 耐盐雾

按6.3.4的试验方法进行检测，按GB/T 6461的评级标准评级，满足下列要求：

a) A类、C类：试样应无基体锈迹。金属腐蚀，缺陷部位如尖端、棱边和焊缝等腐蚀面积要求小于试样总缺陷面积的10%(GB/T 10125规定保护等级RP≥3级)。

b) B类：不应有任何腐蚀。

- 抗振性

将试验水箱安装在抗振耐久试验台上，按6.3.5进行X、Y、Z三个方向抗振性测试后，水箱应满足下列要求：

a) 水箱无变色、裂纹、变形、污渍和破损等现象；

b) 水箱总成组件无松动、扭曲、脱落等现象及外观颜色变化；

c) 塑料件无扭曲现象及尺寸、颜色等变化。

- 颠簸性

将总成安装在抗振耐久试验台上，按6.3.6进行颠簸测试后，水箱应满足下列要求：

a) 水箱箱体无变色、裂纹、变形、污渍和破损等现象；

b) 水箱总成组件无松动、扭曲、脱落等现象及外观颜色变化。

5.3水箱材质要求

5.3.1水箱材料需满足GB/T30512汽车禁用物质要求；其中净水箱还应满足GB 4806.1相关标准。

5.3.2净水箱作为二次供水设备，需满足GB 17051的卫生要求 。

5.4水箱容积要求

车辆人均日用水中，房车马桶每次冲水1-2L，每天如厕3次；日常简易餐食用水10L。水箱容积应至少满足2人2天的用水量，因此水箱容积应满足以下要求：

净水箱容积≥32L

废水箱容积≥20L

污物箱容积≥12L

5.5水箱有效容积的计算方法：

a)净水箱的有效容积，应为车辆停在水平状态下时，水箱加水至溢流口溢出水后，从取水口实际取出的总水量来进行计算。

b)废水箱及污物箱的有效容积，应为车辆停在水平状态下时，水箱加水至溢流口溢出水后，排污口流出的总水量来进行计算。

- 试验方法

- 试验样品与试验条件

- 6.1.1试验样品

试验样品要求如下：

a)试验样品应完整，无缺陷；

b)试验样品应当安装到旅居车上或模拟实车的夹具上；

c)试验样品上孔洞，除溢流口，其余口使用堵头封堵牢固，并在样品内添加50%额定容积的清水。

- 6.1.2试验条件

按下列条件进行试验：

a) 试验温度：

室温：+20 o C±2℃；

低温：-40 o C±2℃；

高温：+35℃±2℃，+40 o C±2℃，+80 o C±2℃；

b) 湿度：45%～75%.

c) 大气压力：86kPa～106kPa.

- 一般要求检验

- 外观检验

a)在正常光照下，用量具测量外形尺寸；

b)在正常光照下，目测检查水箱外观质量。

- 性能试验

- 6.3.1.耐高温性能试验

在高温环境下持续放置96h（80℃±5℃），然后室温放置24 h后，观察其变化。

- 6.3.2.耐低温性能试验

在低温环境下持续放置96h（-40℃±5℃），然后室温放置24 h后，观察其变化。

- 6.3.3.耐温度交变试验

在高温、低温变换环境中，持续放置0.5h（80℃±5 ℃），然后在1min 内置入低温环境中，放置0.5h（-40℃±5℃），再于 1 min 内取出，放回到高温环境（80℃±5℃），完成一个测试循环。150个循环周期结束后，在室温放置24 h后，观察其变化。

- 6.3.4 盐雾试验

试验条件如下：

a）浓度：50g/L；

b）pH值：6.5～7.2；

c）温度：25℃±2℃。

试验方法：按照 GB/T 10125 规定的方法进行盐雾试验，试验时间及样品分类按表1。

| 表1 盐雾试验时间及样品分类 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验样品 | 试验时间 h | 适用部件 |
| A | 240 | 水箱拉带 |
| B | 240 | 紧固件和标准件 |
| C | 240 | 水箱主体 |

- 6.3.5 抗振性试验

试验方法如下：

a)试验条件：详见6.1部分；

b)测试设备：抗振耐久试验台；

c)测试方法：

将水箱固定在抗振耐久测试台上；

循环次数：300，000次；

频率：固有频率+0.083Hz；

加速度：5.88m/s²；

d)过程检测：每1个小时目测和手试水箱状态；

e）检验并记录结果。

- 6.3.6 颠簸试验

试验方法如下：

按照6.1要求状态，把水箱样品固定在颠簸试验机平台上，颠簸频率为100次/min，颠簸幅度(峰至峰)为50 mm，循环次数为50000次（见表2）。

表2

| 试样 | 循环次数 | 颠簸频率 （次/min） |
| --- | --- | --- |
| 测试件 | 50,000 | 100 |

- 检验规则

- 7.1 出厂检验

出厂检验按表3检验项目进行。

| 表3 检验项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 要求章条 | 试验方法章条 | 出厂检验 | 型式试验 |
| 1 | 水箱尺寸 | 5.1.1 | 6.1.1 | √ | √ |
| 2 | 外观 | 5.1.2 | 6.2.1 | √ | √ |
| 3 | 水箱密封性能要求 | 5.2.1 | 6.3.1 | √ | √ |
| 4 | 耐高温性能 | 5.2.2 | 6.3.2 | — | √ |
| 5 | 耐低温性能 | 5.2.3 | 6.3.3 | — | √ |
| 6 | 耐盐雾 | 5.2.6 | 6.3.6 | — | √ |
| 7 | 抗振性 | 5.2.10 | 6.3.10 | — | √ |
| 8 | 颠簸性 | 5.2.11 | 6.3.11 | — | √ |
| 注：符号“√”表示必做该项试验；符号“－”表示不做该项试验。 |  |  |  |  |  |

- 7.2型式检验

- 有下列情况之一，应进行型式检验：

- 新产品定型时；

- 设计、工艺或材料有重大改变，可能影响产品性能时；

- 成批或大量生产时；

- 定期或积累一定数量时；

- 出厂试验结果与上次型式试验有较大区别时；

- 国家质量监督机构提出型式试验要求时。

- 标识、包装、运输、储存

- 8.1产品应有名称、规格、型号、批次号等标识：

- 出厂编号；

- 出厂年月；

- 生产批次。

- 8.2应有需要的包装，应有产品合格证。其信息应包含：产品名称、规格、型号、生产批次、出厂日期、制造商名称和生产地址。

- 8.3 产品运输途中应有防尘、防雨、抗跌落等防护措施。应满足道路运输条件。

- 8.4产品应在通风、干燥的环境中储存，应避免与腐蚀性物质接触。

- 8.5对标识、包装、运输和储存有特殊要求时，可由供需双方协商确定。