| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

道路车辆用高压铜排线缆

High-Voltage Copper Busbar Cable for Road Vehicles

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

目次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 电缆型号、规格和名称	2

4.1 准则	2

4.2 标准命名结构	2

4.3 代号定义与取值	2

5 技术要求	2

5.1 使用特性	2

5.2 导体	2

5.3 绝缘	3

5.4 电性能	4

5.5 机械性能	5

5.6 耐环境性能	5

6 试验方法	5

6.1 尺寸检查	6

6.2 电气性能试验	6

6.3 机械性能试验	6

6.4 耐环境性能	7

7 检验规则	8

7.1 检验分类	8

7.2 出厂检验	8

7.3 型式试验	9

7.4 下列情况之一，应进行型式检验：	10

8 标志、包装、运输及贮存	10

8.1 标志印字	10

8.2 包装	10

8.3 运输及贮存	10

附录A  （规范性） 线缆结构示意图	11

A.1 铜排线缆结构示意图	11

A.2 弯曲样品示意图	11

附录B  （规范性） 绝缘材料机械性能	12

B.1 PVC绝缘材料的机械性能	12

B.2 PA12绝缘材料的机械性能	13

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国汽车工业协会车用电路系统分会提出。

本文件由中国汽车工业协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

道路车辆用高压铜排线缆

范围

本标准规定了道路车辆用标称系统电压不大于交流1000 V或直流1500 V实心铜排线缆的使用特性、产品代号、型号及表示方法、规格、技术要求、检验规则。

本部分适用于新能源汽车电池连接、高压驱动以及高压供电系统连接实心铜排汽车电缆。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2951.11—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法—厚度和外形尺寸测量—机械性能试验

GB/T 2951.31—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分：聚氯乙烯混合料专用试验方法—高温压力试验－抗开裂试验

GB/T 3048.2—2007  电线电缆电性能试验方法 第2部分 金属导体材料电阻率试验

GB/T 3048.5—2007  电线电缆电性能试验方法 第5部分：绝缘电阻试验

GB/T 3048.8—2007  电线电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

GB/T 3048.9—2007电线电缆电性能试验方法　第9部分：绝缘线芯火花试验

GB/T 4909.2—2009  裸电线试验方法 第2部分：尺寸测量

GB/T 4909.3—2009  裸电线试验方法 第3部分：拉力试验

GB/T 5231—2012   《加工铜及铜合金化学成分和产品形状》

GB/T 5585.1—2018 《电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线》

GB/T 5585.2—2018 《电工用铜、铝及其合金母线 第2部分：尺寸和形状公差》

GB/T 6995.3—2008  电线电缆识别标志方法 第3部分 电线电缆识别标志

GB/T 12706.2—2020  额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 25085.1-2024《道路车辆 汽车电缆 第1部分：术语和设计指南》

GB/T 25085.2-2024《道路车辆 汽车电缆 第2部分：试验方法》

GB/T 28046.3-2011《道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第3部分：机械负荷》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

铜排线缆  copper busbar cable

铜排线缆是一种以铜及铜合金为原材料且截面为矩形的长条铜制产品（符合标准GB/T 5585.1—2018中5的规定），由硬质铜导体和绝缘层两部分组成。铜排线缆结构符合附录 A 中图 A.1 的规定。

电缆型号、规格和名称

准则

本标准规定的道路车辆用高压铜排线缆，采用分段组合式缩写命名代号；代号由特征前缀、结构材料代号、规格参数、额定电压依次组成，简明表征电缆用途、结构、材料、尺寸及电气参数。

标准命名结构

完整代号组合格式：用途前缀 - 结构特性 - 导体材料 - 绝缘材料 - 标称截面 - 额定电压 - 特殊补充代号。

代号定义与取值

电缆各组成单元的缩写代号及含义应符合表 1 规定。

电线电缆命名缩写代号对照表

| 分类模块 | 缩写代号 | 中文含义说明 | 适用场景备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途前缀 | FHL | 道路车辆高压电缆 | 额定电压＞600 V |
| 结构特性 | F | 扁平电缆 | 扁平化设计 |
| 导体材料 | 无 | 铜 | 电控逆变、快充接口、电池输出 |
| 绝缘材料 | Y | PVC（聚氯乙烯） | 高压连接 |
|  | 4Y | PA12（聚酰胺） | 高压连接 |

命名应用示例

示例代号：FHLF4Y 70mm² 1000VAC/ 1500VDC

释义：道路车辆用高压，PA12绝缘、70mm²、额定电压1000VAC/ 1500VDC铜排电缆

技术要求

使用特性

本文件中电缆的电压上限为交流（AC）1000 V和直流（DC）1500 V。

适用的温度等级为-40℃--125℃。

电缆敷设环境温度应不低于0 ℃。

导体

导体为实心排材材料，导体的性能要求应符合表2，导体成分符合GB/T 5231—2012中2的规定，或由供需双方协商。

实心铜排导体性能

| 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 抗拉强度 | MPa | ≥240 |
| 断裂伸长率 | % | ≥15 |
| 屈服强度 | MPa | ≥180 |
| 导电率 | %IACS | ≥98 |

导体表面应光洁、无油污、锐边以及凸起或断裂。

导体外形尺寸应符合表3规定。

实心铜排导体外形尺寸

| 厚度h mm | 宽度b mm | 圆边半径R mm |
| --- | --- | --- |
| 2.00±0.15 | 20.00、25.00、30.00、35.00、40.00、45.00、50.00 ±0.25 | 0、0.5、1.0、h/2 |
| 2.50±0.15 |  |  |
| 3.00±0.15 |  |  |
| 3.50±0.20 |  |  |
| 4.00±0.20 |  |  |
| 4.50±0.20 |  |  |
| 5.00±0.20 |  |  |
| 5.50±0.20 |  |  |
| 6.00±0.25 |  |  |
| 6.50±0.25 |  |  |
| 7.00±0.25 |  |  |
| 注：铜排外形尺寸为推荐尺寸，其它外形尺寸或其它规格尺寸供需双方协商。 |  |  |

绝缘

外观

- 绝缘应紧密包覆在导体上，断面应无目力可见的气泡或杂质，外观应平整。

材料

- 绝缘材料为聚酰胺或者聚氯乙烯绝缘材料，其性能应符合附录B中表B.1～B.2的规定。

绝缘尺寸

绝缘厚度最薄点要求符合表4的规定；电缆外径尺寸应符合表5的规定；同心度由供需双方协商。

绝缘标称厚度

| 导体标称截面积 mm2 | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘最薄点厚度 mm |
| --- | --- | --- |
| 50 | 1.0 | 0.8 |
| 60 | 1.0 | 0.8 |
| 70 | 1.0 | 0.8 |
| 85 | 1.0 | 0.8 |
| 95 | 1.0 | 0.8 |
| 120 | 1.0 | 0.8 |
| 150 | 1.0 | 0.8 |
| 185 | 1.0 | 0.8 |
| 200 | 1.0 | 0.8 |
| 注：以上推荐规格厚度，其他规格及绝缘厚度供需双方协商。 |  |  |

电缆外形尺寸

| 导体标称截面积 mm2 | 电缆标准外径（厚度×宽度） mm |
| --- | --- |
| 50 | 4.0×22 |
| 60 | 4.0×32 |
| 70 | 4.0×37 |
| 85 | 4.5×37 |
| 95 | 6.0×27 |
| 120 | 6.0×32 |
| 150 | 7.0×32.0 |
| 185 | 6.5×42 |
| 200 | 7.0×42.0 |
| 注：以上推荐规格尺寸，如有特殊要求或其它规格外形尺寸由供需双方协商。 |  |

绝缘火花试验

绝缘应经受不低于8kV工频火花试验作为中间检查，试验期间绝缘应不击穿。

绝缘颜色

绝缘颜色应采用橙色 RAL2003（劳尔色卡 RAL CLASSIC，标准产品编号 RAL 840-HR）或经供需双方同意的其他颜色。

电性能

导电率

导电率应满足表2中的规定。

耐电压

- 样品应施加电压10kVAC，持续时间5min，试验期间绝缘应不击穿。

环境试验后耐电压

- 样品经环境试验后，施加电压3kVAC，持续时间1min，试验期间绝缘应不击穿。

绝缘缺陷

- 成品电缆生产时连续施加8kV电压，绝缘不击穿。

绝缘体积电阻

- 70℃绝缘体积电阻率应不小于1×1012Ω·mm。

机械性能

导体机械性能

- 样品导体的机械性能（抗张强度、伸长率、屈服强度等）用应满足表2中的规定。

耐磨（铜排窄面）

样品经30000次循环刮磨试验后，绝缘层不被刮针刮破。

绝缘层剥离力

- 剥离力应在供需双方协商值范围内。

跌落测试

    - 样品经跌落试验后，施加电压10kV，持续时间5min，试验过程中绝缘应不击穿。

耐环境性能

3000h长期老化

样品经3000h长期老化试验后，电缆应不露导体，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。

240h短期老化

样品经240h短期老化试验后，电缆应不露导体，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。

热过载

- 样品经热过载试验后，电缆应不露导体，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。

温度湿度交变

样品应经温度湿度交变试验后，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。

高温压力

样品经高温压力试验后，电缆在耐环境性测试后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不击穿，压痕深度不应超过标称厚度值的40%。

热收缩

样品经热收缩试验后，电缆试样任意一端的绝缘最大收缩量不超过2 mm。

低温冲击

样品经低温冲击试验后，电缆应不露导体，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。

耐液体化学品

样品经耐液体化学品试验后，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。

耐热水

样品经耐热水试验后，绝缘体积电阻率不小于 1×1012Ω·mm，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。

耐臭氧

样品经耐臭氧试验后，绝缘无目视可见裂纹，应符合5.4.3的要求。

抗延燃

样品经抗延燃试验后，任何绝缘材料燃烧的火焰应该熄灭。试样顶端至少有50 mm的绝缘未燃烧。

标志耐擦性

样品经标志耐擦性试验后，所有电缆标志应保持清晰。

试验方法

试验条件

电压：交流试验时，频率应为50Hz或60Hz；

环境温度：23℃±5℃；

环境湿度：相对湿度25%～75%

电压表、电流表精度应不低于0.5级，稳压电源纹波系数不大于0.1%，温度测量仪精度0.1℃，测力计精度不低于1级，秒表精度不低于0.5s。

尺寸检查

电缆外径

- 电缆外径测试方法按照GB/T 2951.11—2008中8规定的测试方法执行。

绝缘厚度

- 绝缘厚度测试方法按照GB/T 2951.11—2008中8规定的测试方法执行。

导体外形尺寸

- 导体外形尺寸测试方法按照GB/T 4909.2—2009中5.3规定的测试方法执行。

同心度

      - 同心度计算公式:

      - K=(Smin/S1) *100%

      - 式中：

      - K——同心度，单位为 %；

      - Smin——最小壁厚，单位mm，按照GB/T 2951.11中8的要求测量读出；

      - S1——为最薄点的对应绝缘厚度，单位mm，按照GB/T 2951.11中8的要求测量读出。

电气性能试验

导电率

- 导体的导电率测试方法按照GB/T 3048.2—2007中7规定的测试方法执行。

- 计算公式：导电率（%IACS）=0.017241/ρ×100%，ρ为20℃导体电阻率其单位为Ω·mm2/m。

耐电压

- 电缆耐电压测试方法按照GB/T 25085.2-2024中5.2.3规定的测试方法执行：电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，见附录 A 中图 A.2弯曲样品示意图，制作弯曲样品测试。

环境试验后耐电压

- 电缆环境试验后耐电压测试试验方法按照GB/T 25085.2-2024中5.2.3规定的测试方法执行：成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品后进行环境测试。

绝缘缺陷

- 火花试验机应满足GB/T 3048.9—2007中4的要求，按照GB/T 25085.2-2024中5.3.5规定的测试方法执行，电缆连续施加8kV电压不击穿。

绝缘体积电阻率

- 绝缘体积电阻率测试方法按照GB/T 3048.5-2007中7规定的测试方法执行：成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。

机械性能试验

导体机械性能

- 样品剥除绝缘后，样品导体抗张强度和断裂伸长率按照GB/T 4909.3—2009中7规定的测试方法执行，导体抗张强度和断裂伸长率应符合GBT 2059—2017中表2规定的值。

耐磨（铜排窄面）

- 准备1根1m长的测试样，每端剥除25mm绝缘，将试验样品在室温放置24小时。刮磨测试：刮针规格符合GB/T 25085.2-2024中5.4.2.5要求的0.45弹簧钢；截面尺寸（L×W）=15×3mm，边倒角R 0.25mm。负载7N，刮磨行程（20±5）mm，刮磨频次(50±5)次/min（一个来回移动为一次循环），每5000次清理表面粉屑，不得损伤绝缘层表面，参照GB/T 25085.2-2024第5.4.2.5条规定的装置进行试验，共进行30000次循环试验。

绝缘层剥离力

a) 试样制备：取400mm样品，采用激光切割等方式，在铜排绝缘层两侧划开，当铜排宽度＜25mm，中间保留10mm宽度绝缘层，当铜排宽度≥25mm时，保留20mm宽度绝缘层；然后在一端剥离220mm绝缘层并保留，见图1。

图1 试样制备示意图

b) 采用拉力试验机夹具夹住保留的绝缘层，然后以250mm/min的速度连续剥离，测试绝缘层完全剥离后力的大小，见图2。

图2 测试示意图

跌落测试

- 跌落测试按照GB/T 28046.3-2011中4规定的测试方法执行，跌落测试后按照5.4.2进行耐压测试。

耐环境性能

3000h长期老化

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.2规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。

- 成品电缆试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。

240h短期老化

- 成品电缆试样应在额定温度等级的上限温度加25℃老化240 h。

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.3规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。

- 电缆试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。

热过载

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.4规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试，在额定温度等级的上限+ 50℃，老化6h。

- 电缆应不能露出任何导体。在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。

温度湿度交变

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.9规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。

- 电缆试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。

高温压力

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.5规定的测试方法执行，试样按照GB/T 2951.31—2008标准中8.2从宽面取样测试窄

- 条，i取窄条厚度，D取铜排电缆高度尺寸。压痕深度不应超过标称厚度值的40%。

热收缩

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.6规定的测试方法执行，绝缘试样应在成型电缆中选取平直适合长度试验。

- 绝缘试样任一端最大收缩应不超过2 mm。

低温冲击

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.8规定的测试方法执行，成品电缆试样应在成型电缆中选取平直适合长度试验。

- 成品电缆试样冲击后，应不开裂。

耐液体化学品

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.11规定的测试方法执行，（按照方法2，推荐试验溶液：汽油、柴油、乙醇、动力转向液、自动变速箱油、制动液，试验周期240 h），成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。

- 电缆试样经液体化学品浸渍处理后，试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。

耐热水

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.10规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。取合适长度的样品，但不少于600mm。

- 电缆试样经热水处理后，绝缘体积电阻率不应小于1012Ω·mm，试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。

耐臭氧

- 按照GB/T 25085.2-2024中5.5.16规定的测试方法执行，成品电缆沿X、Y、Z三个方向进行折弯，制作弯曲样品测试。

- 电缆试样经臭氧处理后，试样在环境试验后耐电压（5.4.3）期间，绝缘应不被击穿。

抗延燃（火焰对准铜排宽面）

- 抗延燃测试按照GB/T 25085.2-2024中5.5.15规定的测试方法执行。

标志耐擦性

标志耐擦性按照GB/T 25085.2-2024中5.5.12规定的测试方法执行。

检验规则

合格文件及标记

产品经检验合格后方能出厂，并附有证明产品质量合格的文件。

检验分类

产品的检验类型分为出厂检验及型式检验。

出厂检验

铜排线缆产品出厂检验项目见表6。

出厂检验项目

| 序号 | 出厂检验项目 | 要求 | 试验方法 | 检验方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆外形尺寸 | 5.3.3 | 6.2.1 | 全检 |
| 2 | 绝缘厚度 | 5.3.3 | 6.2.2 | 抽检 |
| 3 | 导体外形尺寸 | 5.2.3 | 6.2.3 | 抽检 |
| 4 | 导电率 | 5.4.1 | 6.3.1 | 抽检 |
| 5 | 绝缘缺陷 | 5.4.4 | 6.3.4 | 全检 |
| 6 | 绝缘体积电阻率 | 5.4.5 | 6.3.5 | 抽检 |
| 注：1.抽检推荐按GB/T 2828.1一般检查水平Ⅰ，正常检查一次抽样方案，合格水平为AQL0.4，或由供需双方协商确定。2.导电率、绝缘体积电阻率，属于破坏性检验项目，抽检数量为每批一盘。 |  |  |  |  |

型式试验

下列情况之一，应进行型式检验：

- 新产品或老产品易地生产批量投产鉴定；

- 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

- 成批或大量生产的产品每2年不少于一次；

- 停产一年以上,恢复生产时；

- 国家监督机构提出进行型式检验要求时。

进行型式试验的产品应从出厂检验合格的同一批产品中抽取，取样方式及数量参考GB/T 25085.2-2024中5的要求。铜排线缆型式检验检验项目见表7。

型式检验项目

| 序号 | 试验项目 | 要求 | 方法 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 尺寸检查 |  |  |  |
| 1.1 | 电缆外形尺寸 | 5.3.3 | 6.2.1 | ○ |
| 1.2 | 绝缘厚度 | 5.3.3 | 6.2.2 | ○ |
| 1.3 | 导体外形尺寸 | 5.2.3 | 6.2.3 | ○ |
| 二 | 电气性能试验 |  |  |  |
| 2.1 | 导电率 | 5.4.1 | 6.3.1 | ○ |
| 2.2 | 耐电压 | 5.4.2 | 6.3.2 | ○ |
| 2.3 | 绝缘缺陷 | 5.4.4 | 6.3.4 | ○ |
| 2.4 | 绝缘体积电阻率 | 5.4.5 | 6.3.5 | ○ |
| 三 | 机械性能试验 |  |  |  |
| 3.1 | 导体抗张强度 | 5.5.1 | 6.4.1 | ○ |
| 3.2 | 导体断裂伸长率 | 5.5.1 | 6.4.1 | ○ |
| 3.3 | 耐磨 | 5.5.2 | 6.4.2 | ○ |
| 3.4 | 绝缘剥离力 | 5.5.4 | 6.4.4 | ○ |
| 3.5 | 跌落测试 | 5.5.5 | 6.4.5 | ○ |
| 四 | 环境试验 |  |  |  |
| 4.1 | 3000h长期老化 | 5.6.1 | 6.5.1 | ○ |
| 4.2 | 240h短期老化 | 5.6.2 | 6.5.2 | ○ |
| 4.3 | 热过载 | 5.6.3 | 6.5.3 | ○ |
| 4.4 | 温度湿度交变 | 5.6.4 | 6.5.4 | ○ |
| 4.5 | 高温压力 | 5.6.5 | 6.5.5 | ○ |
| 4.6 | 热收缩 | 5.6.6. | 6.5.6 | ○ |
| 4.7 | 低温冲击 | 5.6.7 | 6.5.7 | ○ |
| 4.8 | 耐液体化学品 | 5.6.8 | 6.5.8 | ○ |
| 4.9 | 耐热水 | 5.6.9 | 6.5.9 | ○ |
| 4.10 | 耐臭氧 | 5.6.10 | 6.5.10 | ○ |
| 4.11 | 抗延燃 | 5.6.11 | 6.5.11 | ○ |
| 4.12 | 标志耐擦性 | 5.6.12 | 6.5.12 | ○ |

标志、包装、运输及贮存

    - 标志印字

- 电缆产品表面印字方式允许采用激光印字、印字轮印字、热印字等，其他符合 GB/T 6995.3 的规定。印字的内容如下：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 制造厂或生产厂家名称（或缩写）；

- 规格；

- 满足的标准号；

- 允许添加制造日期或批号或米标；

- 中文或英文的注意高压危险警告标识，如 ⚡ ATTENTION HIGH VOLTAGE ⚡。

- 举例： FHLF4Y  70mm² -40℃～+125℃  600V AC/1000V DC ⚡ ATTENTION HIGH VOLTAGE ⚡厂名

    - 包装

- 包装符合下列要求：

- 电缆允许以一定的长度用卷轴形式供货，无论以何种形式供货电缆引出应顺畅；

- 电缆长度误差应不超过±0.5%；

- 包装的外表面应有标志或标签，一般应包括：产品型号、产品名称、执行标准、规格、数量、净重和毛重、生产日期、生产厂家厂名、厂标等；

- 电缆全部端头应处于密封状态。

    - 运输及贮存

- 运输及贮存符合下列要求：

- 电缆运输过程应加以固定和保护，防止电缆碰撞损伤；

- 电缆贮存时应避免与酸性、碱性及腐蚀性物质接触，建议隔离单独存放。

（规范性）
线缆结构示意图

# 铜排线缆结构示意图

图 A.1 铜排线缆结构示意图

# 弯曲样品示意图

A.2 弯曲样品示意图

（规范性）
绝缘材料机械性能

# PVC绝缘材料的机械性能

| - 序号 | - 试验项目 | - 单位 | - 要求 | - 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 125℃ |  |
| - 1 1.1 1.2 | - 老化前机械性能 抗张强度 断裂伸长率 | N/mm2 % | ≥10 ≥150 | - GB/T 2951.11 |
| - 2 2.1 2.2 2.3 | - 空气烘箱老化后机械性能 老化条件 —温度 —持续时间 抗张强度变化率 断裂伸长率 | ℃ H % % | 150±2 240 ≤30 ≤30 | - GB/T 2951.12 |
| - 3 3.1 3.2 3.3 3.4 | - 低温性能试验 低温弯曲试验 —温度 试验结果 低温冲击试验 —温度 试验结果 | ℃ ℃ | -40±2 不开裂，不击穿 -40±2 不开裂，不击穿 | - GB/T 2951.14 |

# PA12绝缘材料的机械性能

| - 序号 | - 试验项目 | - 单位 | - 要求 | - 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 125℃ |  |
| - 1 1.1 1.2 | - 老化前机械性能 抗张强度 断裂伸长率 | N/mm2 % | ≥45 ≥200 | - GB/T 2951.11 |
| - 2 2.1 2.2 2.3 | - 空气烘箱老化后机械性能 老化条件 —温度 —持续时间 抗张强度变化率 断裂伸长率 | ℃ H % % | 150±2 240 ≤30 ≤30 | - GB/T 2951.12 |
| - 3 3.1 3.2 3.3 3.4 | - 低温性能试验 低温弯曲试验 —温度 试验结果 低温冲击试验 —温度 试验结果 | ℃ ℃ | -40±2 不开裂，不击穿 -40±2 不开裂，不击穿 | - GB/T 2951.14 |